## Slide 1
05.05.2026
Исаков Д. А., студент 4 курса ИЯФиТ НИЯУ МИФИ
Научный руководитель:
Салахутдинов Г. Х., профессор кафедры №11 НИЯУ МИФИ
ИССЛЕДОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ СЦИНТИЛЛЯЦИОННЫХ CsI(pure) МОДУЛЕЙ ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ НЕЙТРИНО ИЗ РАСПАДА ТРИТИЯ

## Slide 2: Цель и задачи
Цель работы: Исследование свойств сцинтилляционных кристаллов CsI(pure) и парамметров фотодетектирующих устройств(SiPM).
Задачи:
Исследовать зависимость величины оптической связи от температуры SiPM;
Проанализировать уровень тепловых шумов от амплитуды порога регистрации;
Изучить формы сигнала с CsI(pure) детектора;
Определить абсолютный светосбор CsI(pure) детектора с УПТ с высоким усилением;

## Slide 3
Схема установки и методика проведения измерений
СССхема установки по измерению зависимости частоты собственного шума кремниевых фотоумножителелей от температуры окружающей среды . SiPM – кремниевый фотоумножитель. АЦП – амплитудно-цифровой преобразователь

## Slide 4
Вольтамперные характеристики SiPM
Графики зависимости корня из значения тока в SiPM MPPC S14161-3050HS-04 от величины поданного на него напряжения для двух температур.
По данному графику, приведенному ниже, было определено напряжение пробоя методом пересечения прямой, соответствующей подложке обратного тока утечки, с прямой, полученной методом МНК по точкам, соответствующим напряжениям, выше напряжения пробоя.

## Slide 5
Вольтамперные характеристики SiPM
Зависимость напряжения пробоя SiPM MPPC S14161-3050HS-04 от температуры окружающей среды
Температура детектора C0 | Напряжение пробоя [V]
26 | 38.78
6 | 38.11
-2 | 37.88
-9 | 37.67
-18 | 37.43
-23 | 37.1
-32 | 36.84
При понижении температуры значение напряжения пробоя снижается почти на 2 вольта по сравнению с его величиной в условиях комнатной температуры. Данное отклонение хорошо согласуется с температурным коэффициентом напряжения, заявленным производителем в технической документации на прибор (34 мВ/°С).

## Slide 6
Исследование зависимости величины оптической связи от температуры SiPM
Пример амплитудного распределения шумов на MPPC S14161-3050HS-04 при температуре -10 °C.

## Slide 7
Исследование зависимости величины оптической связи от температуры SiPM
Зависимость оптической связи, определенная по свойствам пуассоновского распределения. Синяя, красная и желтая линии приведены для значения перенапряжения 8 В, 7 В и 6 В, соответственно.

## Slide 8
Исследование уровня тепловых шумов от амплитуды порога регистрации
Оцифрованные АЦП шумовые сигналы с SIPM для двух температур окружающей среды. Слева - температура 22 °C, справа – температура -35 °C.

## Slide 9
Исследование уровня тепловых шумов от амплитуды порога регистрации
Зависимость частоты одноэлектронных шумов на единицу площади от температуры для трех амплитудных порогов регистрации сигналов. Синий график соответствует порогу 0.5 ф.э., красный – 1.5 ф.э. и желтый – 2.5 ф.э.
Зависимость частоты одноэлектронных шумов на единицу площади от температуры для амплитудного порога 1.5 ф.э.

## Slide 10
Исследование уровня тепловых шумов от амплитуды порога регистрации
Зависимость частоты одноэлектронных шумов на единицу площади от величины перенапряжения для SiPM MPPC S14161-3050HS-04 при температуре -35 °C и амплитудном пороге 0.5 ф.э.
Зависимость частоты одноэлектронных шумов на единицу площади от величины перенапряжения для SiPM при температуре -65 °C для трех амплитудных порогов регистрации сигналов. Синий график соответствует порогу 0.5 ф.э., красный – 1.5 ф.э. и желтый – 2.5 ф.э.

## Slide 11
Формы сигнала с CsI(pure) детектора
Формы сигналов с CsI(pure) детектора. Слева – сигнал с низкой амплитудой, соответствующей энерговыделению на уровне десятков кэВ. Справа - сигнал с высокой амплитудой, соответствующей энерговыделению на уровне сотен кэВ.

## Slide 12
Абсолютная калибровка кремниевых фотоумножителей
Спектр низкоамплитудных шумов SiPM, полученный с использованием УПТ с высоким усилением. Для указанного спектра был получен коэффициент калибровки k=9387канал/ф.э.

## Slide 13
Определение абсолютного светосбора детектора с УПТ с высоким усилением
Амплитудный спектр детектора от гамма-источника 57Co, полученный с использованием УПТ с высоким усилением.

## Slide 14
Определение абсолютного светосбора детектора с УПТ с высоким усилением
Амплитудный спектр детектора от гамма-источника 241Am, полученный с использованием УПТ с высоким усилением.

## Slide 15: Основные результаты:
1. Исследована зависимость напряжения пробоя SiPM от температуры окружающей среды.
2. Определена зависимость оптической связи от температуры для MPPC S14161-3050HS-04.
3. Проанализированы уровни тепловых шумов от амплитуды порога регистрации.
4. Получены значения абсолютного светосбора для различных гамма-линий:
Энергия, кэВ | 14.4 | 13.81 | 60
Светосбор для сильного усилителя, фэ/кэВ | 39.1 | 36.64 | 33.8

## Slide 16
Спасибо за внимание