## Slide 1: Измерение естественной радиоактивности материалов на германиевом детекторе
Студентка: Карпова Е.В.
Группа Б23-102
Научный руководитель: Мачулин И.Н.

## Slide 2: Детектор GMX Series GAMMA-X HPGe
Германиевый детектор GMX Series GAMMA-X HPGe
Высокочистый германиевый кристалл, охлаждаемый до криогенных температур (~77 К), который функционирует как полупроводниковый детектор ионизирующего излучения, преимущественно гамма-квантов.
Обладает высоким энергетическим разрешением.
Были сняты гамма-спектры следующих образцов:
Стекло ФЭУ-49
Металлический корпус ФЭУ-49
Пластик (полистирол)
Термоэластопласт TPE-S (пена)

## Slide 3: Результаты калибровки детектора

## Slide 4: Метод обработки — Фельдман-Кузин (Feldman-Cousins)
При малом сигнале (на уровне фона) классические методы дают некорректные ошибки.
Особенности метода:
Не требует нормального распределения данных
Даёт корректные доверительные интервалы при любом сигнале
Автоматически строит асимметричные ошибки (важно при слабых пиках)
Обеспечивает правильное покрытие вероятности

## Slide 5: Исследование образца сцинтилляционного пластика китайского производства
Масса образца 133.3 грамм

## Slide 6: Исследование образца пластика

## Slide 7: Исследование образца термоэластопласта TPE-S
Масса образца: 52.1 грамм

## Slide 8: Исследование образца термоэластопласта TPE-S

## Slide 9: Исследование образца стекла ФЭУ-49
Масса образца: 717.6 грамм

## Slide 10: Исследование образца стекла ФЭУ-49

## Slide 11: Исследование образца металлического динода ФЭУ-49
Масса образца: 38.4 грамм

## Slide 12: Исследование образца металлического динода ФЭУ-49

## Slide 13: Выводы
Все исследованные материалы могут быть использованы в низкофоновых детекторах нейтрино и темной материи.
Наибольшая удельная активность зафиксирована стекла ФЭУ-49 — 75.6 Бк/кг (большой вклад дал K-40).
Наименьшая удельная активность — у термоэластопласта (26.1 Бк/кг).
Cs-137 обнаружен в образцах на уровне 0.02–0.12 Бк/кг (следы глобальных выпадений).
Разработанный подход применим для контроля радиоактивной чистоты материалов при создании низкофоновых экспериментов.